공동주택 층간소음 방지재 시방서

* SORI-EN STYRO (스치로) SYSTEM *

주식 회사  건 배 산 업

본 사 : 서울시 영등포구 양평동4가 241 삼우빌딩 102호

Tel. 02 - 592 - 6701(대)  Fax. 02 - 592 - 6703

공 장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 시화공단4다 605-3

Tel. 031-499 - 4938(대)   Fax. 031- 431 - 2149

http://www.gunbaesound.co.kr

http://www.gunbae.co.kr

-차  례-

가. 제품의 개요

나. 공동주택 바닥 충격음 차단 구조 인정 및 관리 기준

다. 바닥충격음 층간소음 방지재 SORI-EN STYRO (스치로) 특성

라. SORI-EN STYRO (스치로) 공사 시방서

마. SORI-EN STYRO (스치로) 시공 사진 예

가. 개 요

쾌적한 주거공간을 실현하고자 할 때 건물에는 여러 성능이 요구된다.

그 중에서 건물의 차음성능을 중요한 성능의  하나이다.

이는 공해발생 불평건수에 있어 소음에 대한 불평이 항상 많은 반응을

보이는 것으로도 알 수 있다. 더욱이 아파트와 같은 공동주택에서는

이웃과 벽, 바닥, 천정 등의 모든 면을 접하고 있는 특수성 때문에 여러

요인의 발생소음은 거주자의 위축된 생활과 이웃세대와의 분쟁 등을 초

래하고 있다.

따라서, 공동주택에서의 환경적 요인 중에 입주 자들의 오래된 불만사항

으로 지적되어온 소음문제의 해결은 공동주택의 질을 결정하는 중요한

요인으로 대두되고 있다.

층간소음의 방지를  위한 저감 대책이 시급한 바. 폐사 에서는 SORI-EN

STYRO (스치로) 층간소음방지재를 개발하여 차음성능, 시공성, 경제성에

서 우수한 제품을 생산하게 됨으로써 공동주택에서의 주거 환경 개선을

도모하고 하고자 한다.

나 . 공동주택 바닥 충격음 차단 구조 인정 및 관리 기준

건설교통부고시  제2005-189호

주택건설기준등에관한규정 제14조제3항 및 제4항의 규정에 의한 공동주택

바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법, 표준바닥구조와 바닥충격음 차단성능등급등의 기준에 대한 사항을 다음과 같이 고시한다.

2005년  6월 30일

건설교통부장관

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항 및 제4항의

규정에 의한 공동주택의 바닥충격음 차단성능 측정 및  평가방법, 표준바닥

구조와 바닥충격음 차단성능등급 등에 대한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

TAPPING MACHINE 이외에 TIRE를 추가하여 경량 및 중량 충격원의 2가지로

구분된다.

1.“인정기관”이라 함은 공동주택 바닥충격음 차단구조의 성능확인을 위하여

신청된 바닥구조가 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항의 규정에 의한

바닥충격음 차단성능기준에 적합한지 여부와 별표 1의 바닥충격음 차단성능의

등급기준에 의한 등급을 시험하여 인정하는 기관을 말한다.

2. 표준바닥구조”라 함은 주택건설기준등에관한규정 제14조제3항의 규정에

의하여 건설교통부장관이 정하여 고시한 바닥구조를 말한다.

3.“경량충격음레벨”이라 함은 KS F 2863-1에서 규정하고 있는 평가방법 중               역A특성곡선에 의한 방법으로 평가한 단일수치 평가량 중

“역A특성가중규준화바닥충격음레벨”을 말한다.

4.“중량충격음레벨”이라 함은 KS F 2863-2에서 규정하고 있는 평가방법 중       역A특성곡선에 의한 방법으로 평가한 “역A특성 가중바닥충격음레벨”을

말한다.

5.“가중 바닥충격음레벨 감쇠량”이라 함은 KS F 2865에서 규정하고 있는

방법으로 측정한 바닥마감재 및 바닥 완충구조의 바닥충격음 감쇠량을

KS F 2863-1의‘6.바닥충격음 감쇠량 평가방법’에 따라 평가한 값을 말한다.

6.“역A특성곡선에 의한 평가”라 함은 KS F 2863-1 및 KS F 2863-2에서

규정하고 있는 평가방법 중 역A특성곡선에 의한 방법으로 평가하는 것을 말한다.

7.“바닥마감재”라 함은 온돌층 상부표면에 최종 마감되는 재료(발포비닐계

장판지․목재 마루 등)를 말한다.

8.“완충재”라 함은 충격음을 흡수하기 위하여 바닥구조체 위에 설치하는

재료를 말한다.

9.“음원실”이라 함은 경량 및 중량충격원을 바닥에 타격하여 충격음이 발생

하는 공간을 말한다.

10.“수음실”이라 함은 음원실에서 발생한 충격음을 마이크로폰을 이용하여 측정

하는 음원실 바로 아래의 공간을 말한다.

11.“신청자”라 함은 이 기준에 의하여 공동주택 바닥충격음 차단구조의 성능

확인을 위한 인정을 받고자 신청하는 자를 말한다.

12.“벽식 구조”라 함은 수직하중과 횡력을 전단벽이 부담하는 구조를 말한다

13.“무량판구조”라 함은 보가 없이 기둥과 슬래브만으로 중력하중을 저항하는

구조방식을 말한다

14.“혼합구조”라 함은 “벽식구조”에서 벽체의 일부분을 기둥으로 바꾸거나

부분적으로 보를 활용하는 구조를 말한다

15.“라멘구조”는 이중골조방식과 모멘트골조방식으로 구분할 수 있으며,

“이중골조방식”이라 함은 횡력의 25%이상을 부담하는 모멘트 연성골조가

전단벽이나 가새골조와 조합되어 있는 골조방식을 말하고,“모멘트골조방식”

이라 함은 수직하중과 횡력을 보와 기둥으로 구성한 라멘골조가 부담하는

방식을 말한다.

제3장 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법

제20조(측정방법) ①바닥충격음 차단성능의 측정은 KS F 2810-1 및 KS F

2810-2에서 규정하고 있는 방법에 의하여 실시하되, 경량충격음레벨 및

중량충격음레벨을 측정한다.

②수음실에 설치하는 마이크로폰의 높이는 바닥으로부터 1.2미터로 하며,거리는

벽면등으로부터의 0.75미터(수음실의 바닥면적이 14제곱미터 미만인 경우에는

0.5미터) 떨어진 지점으로 한다.

제21조(측정결과의 평가방법) 바닥충격음 측정결과는 KS F 2863-1 및 KS F

2863-2에서 규정하고 있는 평가방법 중 역A특성곡선에 의한 평가방법을

이용하여 평가한다.

제4장 바닥충격음 차단성능의 확인방법

제22조(측정대상세대의 선정방법 등) 기술표준원이 인정한 시험기관 또는

인정기관이 사용검사후 바닥충격음에 대한 차단성능을 평가하거나, 성능확인

요청 등에 의하여 성능평가를 하고자 하는 때에는 다음 각호의 1에 의한

시료에 대하여 시험을 실시하여야 한다.

1. 하나의 동인 경우에는 중간층과 최상층의 측벽에 면한 각 1세대 이상과

중간층의 중간에 위치한 1세대 이상으로 한다. 다만, 하나의 동에 서로 다른

평형이 있을 경우에는 평형별로 3개 세대를 선정하여 측정을 실시한다.

2. 2동이상인 경우에는 평형별 1개동 이상을 대상으로 중간층과 최상층의 측벽에

면한 각 1세대이상과 중간층의 중간에 위치한 1세대 이상

제23조(측정대상공간 선정방법) 바닥충격음 차단성능의 확인이 필요한 단위세대

내에서의 측정대상공간은 거실(living room)로 한다. 단, 거실(living room)과

침실의 구분이 명확하지 않은 소형평형의 공동주택의 경우에는 가장 넓은 공간을

측정대상공간으로 한다.

제24조(측정위치) 바닥충격음 시험을 위한 음원실의 충격원 충격위치는 다음

그림과 같이 중앙점을 포함한 4개소 이상으로 하고, 수음실의 마이크로폰 설치

위치는 4개소 이상으로 하여야 한다. 이 경우 수음실에서의 실내 흡음력 산출시

적용되는 측정대상공간의 용적은 실제측정이 이루어지고 있는 공간으로 하되

개구부(문 또는 창 등)가 있는 경우에는 닫은 상태에서 측정하거나 용적을

산출하여야 한다.

• 측정위치(충격원 충격위치 및 마이크로폰 위치)

제25조(측정결과의 평가)①측정결과는 산술평균값으로 하며 측정결과의 판단

기준은 등급이 제시되지 않은 경우에는 바닥충격음에 대한 최소 성능기준

(경량충격음 58dB,중량충격음 50dB)이 되며, 등급이 제시된 경우에는 제4조

제1항의 규정에 의한 등급별 성능기준이 된다.

②바닥충격음 차단성능을 확인하기 위하여 동일한 공간에서 실시한 2이상의

시험기관 또는 인정기관의 평가결과의 차이가 3dB 이하일 경우에는 동일한

값으로 보되, 평가결과에 대한 최종 평가치는 산술평균한 값으로 한다.

제5장 표준바닥구조 및 완충재의 성능기준

제26조(표준바닥구조) 벽식 및 혼합구조, 무량판 구조, 라멘구조의 습식온돌

구조에 대한 표준바닥구조는 별표 5와 같다.

제27조(표준바닥구조의 품질 및 시공방법) ①콘크리트 바닥판의 품질 및

시공방법은 건축공사표준시방서의 보통콘크리트공사 시방에 의한다.

다만, 콘크리트 상부면에 직접 단열재 또는 완충재가 설치되는 경우에는

보통콘크리트공사 시방 표 05010. 14에 규정된 양호한 표면상태조건으로

하여야 한다.

②단열재 또는 완충재는 건축물의설비기준등에관한규칙 제21조의 규정에 의한

단열기준에 적합하여야 한다.

③바닥에 설치하는 완충재는 완충재 사이에 틈새가 발생하지 않도록 밀착시공

하고, 접합부위는 접합테이프 등으로 마감하여야 하며, 벽에 설치하는 측면

완충재는 마감모르터가 벽에 직접 닿지 아니하도록 하여야 한다.

④경량기포콘크리트는 KS F 4039(현장 타설용 기포콘크리트) 규정에 따른다.

⑤완충재를 적용하는 표준바닥구조의 경우 완충재의 품질이 제28조의 성능기준에

적합함을 확인한 후 시공하여야 한다.

제28조(표준바닥구조용 완충재의 성능평가항목 및 기준) 별표 5의 표준바닥구조에

사용하는 바닥설치용 완충재의 경우 다음 각호에서 정하는 기준에 적합한 재료를

사용하여야 하며, 벽에 설치하는 측면 완충재는 동탄성계수 150MN/㎥이하, 두께

5밀리미터 이상의 재료를 사용하여야 한다.

1.밀도는 KS M ISO 845에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정하여야 하며,

시험결과에는 완충재의 구성상태나 형상에 대한 설명이 포함되어야 한다.

2. 동탄성계수와 손실계수는 KS F 2868에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한

값이 동탄성계수는 40MN/㎥ 이하, 손실계수는 0.1내지0.3의 범위내이어야 한다.

3.흡수량은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 4%v/v

이하이거나 현장 적용시 물이 침투되지 않는다는 것이 보장(시공방법의 제시를

포함한다)되어야 한다.

4.가열 후 치수안정성은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한

값이 5퍼센트 이하이어야 한다. 다만, 시료의 높이방향의 치수안정성은 평가에서

제외한다.

5.KS M ISO 4898에서 정하고 있는 치수안정성 시험방법(70℃, 48시간 가열)에

따라 가열하고 난 후 완충재의 동탄성계수는 가열하기 전 완충재의 동탄성계수보다

20퍼센트를 초과하여서는 아니되며, 손실계수는 0.1내지0.3의 범위내이어야 한다.

②완충재의 성능시험은 인정기관이나 기술표준원으로부터 상기 시험항목 중

동탄성계수 시험방법에 대하여 공인시험기관으로 인정을 받은 시험기관에서

실시하여야 한다.

［별표 1］바닥충격음 차단성능의 등급기준(제4조관련)

가. 경량충격음                                    (단위: dB)

등급	역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨
1급	L'n,AW ≤ 43
2급	43 ＜ L'n,AW ≤ 48
3급	48 ＜ L'n,AW ≤ 53
4급	53 ＜ L'n,AW ≤ 58

나. 중량충격음                                    (단위: dB)

등급	역A특성 가중 바닥충격음레벨
1급	L'i,Fmax,AW ≤ 40
2급	40 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 43
3급	43 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 47
4급	47 ＜ L'i,Fmax,AW ≤ 50

다. 충격완충재 SORI-EN STYRO (스치로)의 특성

1. 제품의 개요

구조체 바닥충격음 차음재인 “SORI-EN STYRO (스치로)"는 주로 APT등 공

동 주택과 건물내의 기계실, 볼링장 등에서 발생되는 충격계 소음에 대한

차음을 목적으로 함과 동시에 단열재로서 역할을 하는 이중의 성능을 갖은

제품이다.

2. 제품의 구성

SORI-EN STYRO (스치로)의 구성은 다음과 같다.

( SORI-EN STYRO )

3. SORI-EN STYRO (스치로) 구조도

<측면도>

<배면도>

4. 공동주택 바닥충격음과 완충재가 갖추어야 할 특성 SORI-EN STYRO

본 제품 SORI-EN STYRO는 바닥충격음을 완충, 감소시키기 위한 완충용

차음재이다. 현재 공동주택에서 발생되는 내부 소음원의 가장 비중은 상층에

하층으로 전달되는 바닥 충격계 소음이다.

지금까지의 여러 바닥 시공방법으로는 난방, 단열 등의 목적에만 적합토록

고안된 것으로 차음성능을 개선하기 위한 목적을 동시에 만족시키는 방법은

전무한 실정이다.

지금까지의 연구검토 된 바닥충격음 차음성능 개선방안을 정리해 보면 아래와

같다.

① 완충층 (현재 방진층이라고 할 수 있는 부분으로 방습층 및 고무칲,

기포 콘크리트  등)의 방진효과 및 흡차음 성능이 높은 재질.

즉, 완충층의 충격흡수력이 좋을수록 차음 성능이 향상되며 그 재질

이 차음 및 흡음성능을 놓인 것일수록 그 효과가 탁월하다.

② 바닥, 벽체 부분이 절연된 뜬바닥 구조일 경우 개선 효과를 보인다.

③ 철근 콘크리트 슬래브 층의 두께 및 강성이 클수록 차음성능이 개선

된다.

④ 환경에 유해한 유리섬유계통의 제품은 제외한다.

본 제품의 사용원리는 ①의 완충층의 충격흡수력과 방습층에 의한 기포 콘크

리트 흡수방지 ②의 뜬 바닥 시공방법으로서 차음성능을 향상 개선 위해 벽부

격리, 기존의 단열재(경량기포, 콘크리트 등)를 대체하는, 단열성능을 갖는

2중의 목적을 갖는데 주안점을 두고 있다.

또한, 여기서 바닥충격음 방지를 위한 완충 소재가 갖추어야 할 중요한 특성

을 살펴보면 아래와 같다.

1) 하중을 견딜 수 있는 탄성력과 복원력을 가질 것.

2) 재질자체에 감쇠성 을 가질 것.

3) 오랜 수명 과 무공해  소재일 것. (유리 섬유 제외)

이와 같은 목적을 달성하기 위해 첫째, 완층충에 삽입될 완충재로서 본 제품

SORI-EN STYRO (스치로)의 특징은

1) 단열이 우수한 스티로폴에 차음과 흡음이 뛰어난 3중구조의 차음시트

(차음 + 흡음 + 부직포)로 형성되어 성능이 뛰어남.

2) 하중에 의한 탄성력과 복원력 양호

3) 기포콘크리트 타설시 내부로 침투현상이 없으므로 별도의 방습지 시공

이 불필요하다.

4) 특수 성분의 배합 소재이므로 조직이 치밀하고 두께가 일정하여 바닥

면의 평탄성이 양호하며, 시공 후 파손에 의한 타 작업 간섭이 적다.

라. 층간소음방지재(SORI-EN STYRO MAT)공사 시방서

1. 본 시방서는 소음 방지재를 사용하는 공사제반  사항에 적용하며

SORI-EN STYRO (20 M/M) 규격을 사용한다.

SORI-EN STYRO (스치로)는 기존 단열재인 스치로폴에 간단하면서 쉽게 시

공 할 수 있도록 차음시트를 부가하여 현장 시공에 적합한 제품입니다.

2. 본 시방서는 공동주택 상ㆍ하층으로 전달 되 동적인 움직임으로 인한 소음ㆍ

진동이 벽체 또는 바닥을 통해 외부(인접실)로 전달되는 것을 방지하

는 데 그 목적이 있다.

3. 소음 방지재를 시공하기 전에 시공면 바닥을 깨끗이 청소한 다음, 음향 가교

현상(SOUND BRIDGE)이 일어날 수 있는 부분은 미리 제거하여야 한다.

4. 벽체로의 진동전달을 절연하기 위해 절연재를 설치해야 하며 절연재의 높이

는 새로이 타설 될 뜬 바닥의 두께보다 높게 노출되도록 설치해야 한다.

5. SORI-EN STYRO (스치로) MAT를 시공함에 있어 시공할 바닥의 어느 한 면에

서부터 시공하여야 이음부위에 틈이 생기기 않도록 밀착 시공하여야 한다.

6. SORI-EN STYRO (스치로) MAT를 이음부는 OPP TAPE로 밀착 시공하여 기포

타설시 침투 방지한다.

7. 본 공사에서 얻고자 하는 충격흡수력을 최대로 얻을 수 있도록 20M/M 단열재

(STYROFOAM)와 1M/M의 차음시트를 사용한다.

8. 본 공사 시공 전 제품에 대한 사전 승인을 득하여 시공한다.

마. SORI-EN STYRO 층간소음방지재 시공의 예

공사 현장 전경

청소 전

청소 후

스티로폴 설치

차음시트 설치