SONAC-M(목모보드) 시방서

주식 회사  건 배 산 업

본 사 : 서울시 영등포구 양평동4가 241 삼우빌딩 102호

Tel. 02 - 592 - 6701/2    Fax. 02 - 592 - 6703

공 장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 시화공단4다 605-3

Tel. 031-499 - 4938(대)   Fax. 031- 431 - 2149

http://www.gunbaesound.co.kr

http://www.gunbae.co.kr

가. 개 요

SONAC-M (목모보드)는 원목에서 채취한 목모를 주재료로 사용하므로 환경친화

적이며, 수많은 기공의 형성으로 흡음성능 및 단열성능이 우수한 난연2급의 준

불연재이다. 또한 가공이 쉬워 다양한 사이즈의 가공 및 칼라 연출이 가능하여

수준높은 인테리어 효과를 얻을 수 있다.

1. 제품의 특징

SONAC-M (목모보드)를 사용한 흡음벽은 목모보드의 우수한 흡음성으로 회의실

이나 강당, 업무시설, 종교시설, 체육시설, 교육시설 등의 모든 형태의 건식 벽체

에 적용하여 실내의 소음을 흡수하는 흡음벽체로 구성할 수 있으며, 다양한 칼라

및 디자인의 적용이 가능하므로 보다 효과적인 인테리어 벽체를 구성할 수 있다.

또한 인체에 무해한 환경친화성으로 보다 쾌적한 실내 환경을 구현할 수 있으며,

난연2급의 준불연재로 화재시 화염의 확산 방지 및 유해가스의 방출이 적어 안전

한 실내환경 구축에 적합한 건식 벽체 시스템이다.

2. 적용범위

SONAC-M (목모보드)를 사용한 흡음벽 설치공사로 주로 콘크리트 또는 벽돌로

이루어진 벽체 내부에 설치하는 공사에 적용한다.

3. 운반 및 취급, 보관

3.1 운반 및 취급

1) 운반시 충격을 가하거나 모서리 부분이 파손되지 않도록 하며 제품이

오염되지 않도록 주의한다.

2) 제품 포장의 주의사항을 확인 후 취급해야 한다.

3.2 보관

1) 물이나 습기의 영향이 적은 건조하고 청결한 장소에 보관한다.

2) 모서리 부분의 파손에 주의한다.

3) 벽면으로부터 1m 이상 떨어지게 하고, 바닥에 직접 닿아 오염되지

않도록 한다.

3.3 공사환경

1) 건물 내부의 모든 수장공사가 완료된 후 시공한다.

2) 창호공사가 완료되어 유리가 끼워진 다음 시공한다.

3) 시공전후로 공조시설을 가동하여 실내온도 및 상대습도를 적정수준으로

유지한다.

나. 물성 및 규격

1. 물    성

항 목	단 위	물 성 값	적용기준
단위중량	kg/㎡	400	KS F 4720
휨파괴하중	N	1,450	KS F 2263
열저항	㎡K/W	0.35	KS L 9106
흡음율	NRC	0.57	KS F 2805
난연성	등급	난연2급 (준불연재)	KS F 2271

1) 'KS L 9105'에 규정된 기준임

2. 규    격

두 께 (mm)	나비 X 길이 (mm)	비 고
15, 20, 25, 50	600 X 2,400 (기본규격)	기본규격 이외의 제품은 가공비 별도 (나비는 단일 규격임)

3. 장    비

1) 목모보드 고정 및 절단 공구

2) 부속재료 고정 및 절단 공구

3) 타카건, 타카핀 등

4. 마감

SONAC-M (목모보드)의 설치는 이음새가 발생하지 않도록 밀착하여 설치하여야

하며, 이음새가 발생할 경우 담당자와 협의하여 실리콘 등으로 보강 처리한다.

다. 시 공

1. 바탕면 청소

벽면에 이물질이 없도록 깨끗이 청소하고 평활도 유지를 위해 요철이 심한 부분은

균일하게 조정한다.

2. 심재 설치

2.1 목재 심재 설치시

1) 목재 샘재를 설치하고자 하는 벽면의 최상단과 하단에 가로 방향으로

콘크리트용 못 등을 사용하여 뒤틀림 없이 고정한다.

2) 최상단과 하단에 설치한 심재 사이에 가로와 세로 방향으로 600mm 간격

(하지용 보드가 석고보드일 경우 450mm)으로 콘크리트용 못 등을 사용하

여 뒤틀림없이 고정한다.

3) 고정못의 시공가격은 약 300mm 간격을 표준으로 한다.

4) 목재 심재의 규격은 단열재의 두께나 소요 흡음 성능을 고려한 설계 및

시공 상세에 따르며, 특별히 규격의 지정이 없는 경우 45mmX45mm를

표준으로 한다.

2.2 스터드 설치시

1) 상․하부 런너 설치

- 설치하고자 하는 벽면의 상단과 하단에 중심선을 먹메김한다.

- 상․하부 중심선을 기준으로 타카건이나 나사못 등을 이용하여 견고하게

고정시킨다. 이때, 고정못의 간격은 약 600mm 정도로 하며, 연결부나

끝부분은 200mm 이내로 한다.

- 바탕이 철골이나 철판인 경우에는 볼트를 철골이나 철판에 용접하고

여기에 고정시킨다.

2) 스터드 설치

상․하부 런너의 간격에 맞게 스터드를 절단하고 600mm 간격(하지용 보드

가 석고보드일 경우 450mm)으로 수직이 유지될 수 있도록 조절하여 나사

못(KS B 1032, φ3.5mmX10mm)으로 고정시킨다.

3. 하지용 보드 설치

3.1 석고보드 설치시

1) 석고보드를 길이 방향으로 스터드의 중심선에 이음매가 위치하도록 나사

못을 사용하여 견고하게 설치한다.

2) 나사못 시공간격은 가로와 세로방향으로 약 450mm간격을 표준으로 한다.

3.2 설치시

1) 하지용 목모보드는 마감면의 목모보드 방향과 직각방향으로 설치하는 것을

표준으로 하며, 설치시에는 스터드의 중심선에 이음매가 위치하다로고 나사

못을 사용하여 견고하게 설치한다.

2) 나사못 시공간격은 가로방향으로 약 300mm, 세로방향으로 약 600mm

간격을 표준으로 한다.

4. 단열재 설치시

단열이나 흡음성능 확보를 위해 단열재를 설치할 경우 심재 간격보다 넓게 재단

하여 끼워넣어야 하며, 틈새가 발생할 경우에는 단열재 조각이나 코킹재를 채워

넣어 밀실하게 해야 한다.

5. 목모보드 설치

- 하지용 보드 표면에 이물질 없도록 청결히 한다.

- 목모보드 이면에 접착제(오공본드 205)를 충분히 도포하여 약 2~3분간 소결한

후 줄눈에 맞추어 틈새가 발생하지 않도록 밀착하여 붙이고, STAPLE이나 타카

건을 이용하여 20곳 이상 박아 고정시킨다.

6. 표면마감 처리

표면에 마감처리를 해야 할 경우에는 해당 마감재의 규격 및 시방서에 따른다.

7. 관통부위 처리

- 덕트 등으로 인해 간막이벽에 관통부위가 생길 때에는 먼저 덕트의 단면 모양

과 위치를 정확히 측정하고, 이에 따라 목모보드나 하지보드 및 기타 마감재를

절단한 후 부착한다.

- 관통부위 시공 후 생긴 틈은 코킹처리하여 기밀성이 유지되도록 한다.

8. 청소와 보양

- 시공완료 후 후속공정에 의한 간막이벽의 충격 및 변형을 피한다.

- 시공 중 또는 시공 후 실내에 연기가 발생하는 난방기구 사용을 금지한다.

9. 시공시 주의사항

- 배선, 배관 공사는 목모보드 시공전에 완료하도록 작업순서를 맞춘다.

- 시공 후 벽체의 초기 변형을 방지하기 위해 과도한 충격이 가해지지 않도록

하며, 다른 공정에 이해 벽체가 오염되지 않도록 주의한다.