SONAC-UE25(난연흡음보드) 시방서

주식회사 건 배 산 업

본 사 : 서울시 영등포구 양평동4가 241 삼우빌딩 102호

Tel. 02 - 592 - 6701/2    Fax.02 - 592 - 6703

공 장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 시화공단4다 605-3

Tel. 031-499 - 4938(대)  Fax. 031- 431 - 2149

http://www.gunbaesound.co.kr

http://www.gunbae.co.kr

1. 개 요

본 시방은 소음이 발생하는 실내의 흡음을 목적으로 하는 내부 벽체 및

천정에 다공성 난연 흡음 보드  SONAC-UE 25T를 설치하는 공사에 적용한다.

2. 재료

흡음 보드는 그 기능을 좌우하는 유해한 불순물이 포함되지 않아야 하며,

아래 사항의 제반 조건에 만족되는 POLY URETHANE FORM (ETHER계)으로

Egg형태로 성형가공 되어야 한다.

2.1 흡음 보드

1) 재   질 : POLY URETHANE FORM ( ETHER 계 )

2) 밀   도 : 28 KG/M3 이상

3) 규   격 : 1000 X 2000 X 25 T

4) 열전도율 : 0.03 Kcal/mh。c

5) 연 소 성 : 이상 없음

6) 흡 음 율 : 잔향실법 ( KS F 2805 )

주파수(HZ)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	NRC
흡음 계수	0.12	0.30	0.52	0.72	0.75	0.68	0.57

2.2 ADHESIVE

합성고무를 주성분으로 한 접착제로서 PU FORM 등의 다공질 재료에

우수한 접착력을 발휘하여 건축물의 내장공사 및 이에 준하는 시공에 적합하다.

1) 주 성 분 :

합성고무 (15%) + 합성수지(9%) + 고무약품(1%) + 유기용제(75%)

2) 고 형 분 : 25 ± 1 % ( KS M3704 )

3) 점    도 : 6500 ± 500 CPS ( at 20。C , RION VT-04 )

4) OPEN TIME : 5 - 20 MIN ( at 20。C )

5) 사용온도 : -40。C - 150 。C

6) 유효기간 : 12 개월 ( 밀도 상온 보관 )

3. 제작 및 가공

제작 및 가공은 한국공업규격 (KS L9102 및 KS F4721)에 의하여 강력

접착제에 의한 POLY URETHANE FORM (ETHER 계)으로 Egg형태로

성형 가공 되어 있다.

4. 시공 방법

1) 정확한 현장 실측에 의한 도면을 작성하여 감독관에게 승인을 득한다.

2) 도면에 의한 위치를 확인 후 흡음재를 고정할 부분을 접착재를 사용하여

(수직, 수평)이 잘 맞도록 먹줄 작업을 한다.

3) 먹줄에 따라 접착제를 바르고 5분 이내에 시공할 경우 접착성이

견고하지 못하므로 일정시간 경과 후 SONAC-UE을 부착 후 고정한다.

5. 기타 사항

1) 전기구 연결 콘센트 및 SWITCH 위치를 확인한다.

2) MOULDING의 결합상태 및 연결 부분이 띄지 않도록 확인한다.

3) 시공 현장 주변의 청소를 깨끗이 한 후 주변정리를 하여 마감한다.