SONAC-AF10 시방서

주식 회사  건 배 산 업

본 사 : 서울시 영등포구 양평동4가 241 삼우빌딩 102호

Tel. 02 - 592 - 6701/2    Fax. 02 - 592 - 6703

공 장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 시화공단4다 605-3

Tel. 031-499 - 4938(대)   Fax. 031- 431 - 2149

http://www.gunbaesound.co.kr

http://www.gunbae.co.kr

-차  례-

가. 제품의 개요

나. 흡음성 및 단열성

다. SONAC-AF10 (Art Board) 공사 시방서

가. 개 요

SONAC-AF10(Art Board)은 인테리어마감흡음재로 강당, 극장, 회의실등,

실내 음을 흡음 목적으로 사용되며 제품의 규격에 따라 흡음율 및 잔향 시간의

조절이 가능하다.

1. 재료의 구성

① 재료소재 : Polyester 흡음 및 단열 판넬

② 표면마감 : 난연 Fabric 및 도장으로 처리하나 원색 그대로 사용하여

도 무방하다.

2. 제품의 성분 및 재질

Polyester 섬유를 1차원 구조에 Web으로 형성하고 Web을 90°방향으로

적층하여 수직으로 니들 펀칭하여 수직방향으로 Web을 얽혀낸 판넬로서

수축성 및 휨과 변형율이 없으며 어느 방향의 압력을 받더라도 회복율이

우수하며 공기투과성 및 흡음율이 우수하고 열전도율이 우수한 3차원의

Open Cell을 형성한 제품.

3. 색상

- 화이트 ․ 그레이 ․ 브라운 ․ 오렌지 ․ 블루 등 선택 사용한다.

4. 밀도 및 두께 ․ 규격

두께(mm)	밀도(K)	규격
9	150~220 (order made) 240 (standard size)	주문자 SIZE 가능. standard size 1200×2400
10
16
18
25

4-1. 시험결과

-한국 화학시험 연구원

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
밀도	㎏/㎥		237	ASTM D 1752

5. 소 방

SONAC-AF10 (Art Board)은 화재 시 유독성 가스발생이 없어야 하고

잔염 및 잔진 시간이 방재 시험 및 소방검정공사 기준에 합격하여야 한다.

1) 시험결과

시험항목		기준	시험결과			비고	판정
			NO.1	NO.2	N0.3
방염 성능 시험	잔염시간(초)	10이내	0	0	0	본시험체는 용융됨	합격
	잔진시간(초)	30이내	0	0	0
	탄화면적(㎠)	50이내	18.2	18.5	19.2
	탄화길이(㎝)	20이내	5.5	5.8	5.9

시험방법 : 의뢰자 제시(행정자치부고시 제 2000-09호 <“00.4.26>)에 의거시험

6. 환 경

SONAC-AF10 (Art Board)은 인체에 무해하여야 하고 수분에 강해야

한다.

1) 특징

환경 친화적이어야 하고 인체에 무해하며 색상의 다양한 연출이 가능

하다. 장시간 햇빛에 노출되어도 변색에 염려가 없음 (100℃ 240시간

조건에서 4급이상)

흡수에 따른 발수(발수율 99.6%)가 용이하여  곰팡이균 잡균 서식을

막을 수 있음.

장시간 풍화작용에서 침하가 없으며 일체 변화가 없음. 제품은 재활용이

가능하다.

나. 흡음성 및 단열성

제품 주파수	SONAC- AN9	SONAC- AN9+Air50	SONAC- AF10	SONAC- AF10+Air50	SONAC- PF25	SONAC- PF50
250	0.07	0.271	0.14	0.276	0.278	0.451
500	0.25	0.467	0.454	0.719	0.528	0.738
1000	0.54	0.709	0.744	0.893	0.687	0.831
2000	0.64	0.733	0.784	0.781	0.718	0.789
NRC	0.37	0.545	0.531	0.667	0.553	0.702

1. 흡음율에 대한 국가기관이 인증한 성적은 다음과 같다.

평균 흡음율 울림의 정도
0.1~0.2	아주 live함. 음원과 먼 장소에서는 회화 불가능.
0.2~0.25	약간 live함. classic 연주 감상에 적당
0.25~0.3	울림이 적당함. 울림의 과다를 인식하지 못하고 회화하기 쉬움.
0.3~0.35	약간 dead한 느낌.
0.35~0.5	dead한 느낌. 약간 부자연스러움.
0.5~1.0	아주 dead한 느낌. 아주 부자연스러움.

-한국 오디오공학회지 발취

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도율(평균온도 20±2℃)	㎉․ h ․℃		0.037	KSL 9016-95 평판열류계법

2. 열전도율

- 시험의뢰기관 : 한국 화학 시험 연구원

다. SONAC-AF10 (Art Board)공사 시방서

1. 줄눈 시공 및 압착 취부 방법

① 벽체의 높이와 너비에 따라 자재의 규격을 감안하여 먹줄작업을 한다.

② 바탕면에 붙어 있는 먼지나 이물질, 기름때 등을 제거한다.

③ 바탕면에 하부 몰딩을 견고하게 먹줄선에 따라 설치한다.

④ 바탕면에 솔이나 롤러로 접착제를 충분히 도포한다.

⑤ SONAC-AF10 취부면에 솔이나 롤러로 접착제를 충분히 도포한다.

⑥ 접착제 도포 후 끈적거림이 손에 묻지 않도록 하고 압착 취부한다.

2. 벽면시공 시-압착시공법

▶먹줄작업

① 원하는 규격으로 먹줄작업을 한다.

② 먹줄 작업시 제품에 규격을 감안하여

디자인 규격 등을 나눈다.

▶판넬취부

① 판넬 취부 시 번호순서대로 취부하면

선을 바로 잡을 수 있다.

② 판넬 취부 시 2~3mm오차는 패널의

수축성으로 조절이 가능하다.

▶마감작업

3.벽면 시공 시 -줄눈 시공법

▶먹줄작업

① 원하는 규격으로 먹줄작업을 한다.

② 먹줄작업시 제품에 규격 등을 감안하여

디자인 규격을 나눈다.

줄 눈 간격을 결정하여

페인트나 색상띠를 만든다.

▶판넬 취부

① 판넬 취부시 번호 순으로 취부한다.

② 줄눈 규격을 감안하여 취부한다.

③ 벽면 미장면은 본드로 취부가 가능하고

목재면이나 석고보드 위에는 타카핀이나

피스로도 취부가 가능하다.

▶SIDE VIEW

몰딩 속으로 흡음판넬을 끼우면

마감이 깨끗하다.

걸레받이 속으로 판넬을 끼우면

마감이 깨끗하다.

4. Board에 FABRIC 배접 방법

FABRIC

판넬	+

① 배접면에 접착제를 도포한다.

② 접착제(대흥본드 sp5200)의 도포는 콤프레샤를 사용하여 접착하고자

하는 면 양면에 고루 분사한다.

③ 배접시 접착면을 문질러가며 면을 잡고 돌려가며 배접한다.

④ 면의 접착이 끝나면 가위나 칼로 뒷면 코너면을 잘라주고  벽면 시공

한다.

* 큰규격을 자를때는 일반 캇타칼로 잣대를 대고 자른 후 위와 같은

방법으로 배접 및 시공 취부한다.

5. 코너 및 기둥 시공 방법