SONAC-UL25(난연흡음보드) 시방서

주식회사 건 배 산 업

본 사 : 서울시 영등포구 양평동4가 241  삼우빌딩 102호

Tel. 02 - 592 - 6701/2    Fax.02 - 592 - 6703

공 장 : 경기도 안산시 성곡동 662-6 시화공단4다 605-3

Tel. 031-499 - 4938(대)  Fax. 031- 431 - 2149

http://www.gunbaesound.co.kr

http://www.gunbae.co.kr

1. 개 요

본 시방은 소음이 발생하는 실내의 흡음을 목적으로 하는 내부 벽체 및

천정에 다공성 난연 흡음 보드  SONAC-UL 25T를 설치하는 공사에 적용한다.

2. 재료

흡음 보드는 그 기능을 좌우하는 유해한 불순물이 포함되지 않아야 하며,

아래 사항의 제반 조건에 만족되는 POLY URETHANE FORM (ETHER계)과

부직포, 유공레자로 구성되어야 한다.

2.1 흡음 보드

1) 재   질 : POLY URETHANE FORM ( ETHER 계 )

2) 밀   도 : 28 KG/M3 이상

3) 규   격 : 1000 X 2000 X 25 T

4) 열전도율 : 0.03 Kcal/mh。c

5) 연 소 성 : 이상 없음

6) 흡 음 율 : 잔향실법 ( KS F 2805 )

주파수(HZ)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	NRC
흡음 계수	0.12	0.30	0.52	0.72	0.75	0.68	0.57

2.2  난연 비닐 레자

1) 재    질 : 부직포 + 비닐 유공레자 ( 지정색 )

2) 규    격 : 0.8 T

3) 연 소 성 : 이상 없음

2.3 SONAC-JOINER 재질

: P.V.C (염화 비닐 수지) 압출 성형

2.4 ADHESIVE

합성고무를 주성분으로 한 접착제로서 PU FORM 등의 다공질 재료에

우수한 접착력을 발휘하여 건축물의 내장공사 및 이에 준하는 시공에 적합하다.

1) 주 성 분 :

합성고무 (15%) + 합성수지(9%) + 고무약품(1%) + 유기용제(75%)

2) 고 형 분 : 25 ± 1 % ( KS M3704 )

3) 점    도 : 6500 ± 500 CPS ( at 20。C , RION VT-04 )

4) OPEN TIME : 5 - 20 MIN ( at 20。C )

5) 사용온도 : -40。C - 150 。C

6) 유효기간 : 12 개월 ( 밀도 상온 보관 )

3. 제작 및 가공

제작 및 가공은 한국공업규격 (KS L9102 및 KS F4721)에 의하여 강력

접착제에 의한 POLY URETHANE FORM (ETHER 계)과 부직포, 유공레자

로 구성되어야 한다.

4. 시공 방법

1) 정확한 현장 실측에 의한 도면을 작성하여 감독관에게 승인을 득한다.

2) 도면에 의한 위치를 확인 후 흡음재를 고정할 SONAC-JOINER의선

(수직, 수평)이 잘 맞도록 먹줄 작업을 한다.

3) 먹줄에 따라 SONAC-JOINER 하부에 접착제를 바르고 5분 이내에 시공

할 경우 접착성이 견고하지 못하므로 일정시간 경과 후 SONAC-JOINER을

부착 후 콘크리트 못이나 나사못으로 고정한다.

4) 설치된 SONAC-JOINER에 맞게 흡음재를 재단 후 부착면에 접착제를

도포 후 일정시간 경과 후 흡음 보드를 오염되지 않도록 취부 한다.

5) 흡음보드를 취부 후 SONAC-JOINER 상부를 견고하게 밀착하도록 고정시킨다.

5. 기타 사항

1) 전기구 연결 콘센트 및 SWITCH 위치를 확인한다.

2) MOULDING의 결합상태 및 연결 부분이 띄지 않도록 확인한다.

3) 시공 현장 주변의 청소를 깨끗이 한 후 주변정리를 하여 마감한다.